天津市威马科技发展有限公司

ＢＰ－70  II                        加工中心切削液

本品由多种表面活性剂、防锈剂、润滑剂、矿油和助剂等配制而成，具有优良的冷却润滑、清洗和防锈性能。夏天不变质发臭、适用于铝金属制品的磨、切削钻孔攻丝等加工冷却和润滑，常用量为5%。

主要质量指标：

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 母 液：外 观 | 棕色均匀液体 | 目 测 |
| pH 值 | 8.0—9.0 | pH广泛试纸 |
| 食盐允许量 | 无相分离 | SH/ 0365 |
| 乳化安定性 析皂 析油 | 合 格 合 格 | SH/ 0365 |
| 防锈性（一级灰口铸铁） 24h 单片 叠片 | 合 格 合 格 | SH/0365 |
| 消泡性 （10分钟不大于2ml） | 合 格 | SH/0365 |
| 腐蚀试验 45钢48h Ly12铝24h | 合 格 | SH/0365 |

使用方法：

5Kg铝材切削液外加95 Kg自来水搅拌均匀，即得工作液。

健康与安全：

本品不含亚硝酸根、磷、氯，对人畜无害。

包装贮运：

25公斤、200公斤铁桶装，室内存放一年有效。

天津市威马科技发展有限公司

地址：天津市红桥区竹山路13号 电话：022-58583088  网络实名：天津润滑网